|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Пазогребневые плиты*** | | |
|  | ***Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая полнотелая 667х500х100 мм*** | **1530,00 руб/м2** |
|  | ***Плита гипсовая пазогребневая полнотелая 667х500х100 мм*** | **1430,00 руб/м2** |
|  | ***Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая полнотелая 667х500х80 мм*** | **980,00 руб/м2** |
|  | ***Плита гипсовая пазогребневая полнотелая 667х500х80 мм*** | **880,00 руб/м2** |

***Керамзитобетонные блоки***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Блок полнотелый перегородочный керамзитобетонный 390х90х188***  Тип-марка по ГОСТ: КПР-ПР-ПЛ-39-75-F50-1650  Тип блока: Керамзитобетонный  Размер (мм): 390x90x188, Вес (кг): 11  Марка прочности: 75  Теплопроводность: 1,14  Объемный вес (кг/м3): 1650  Кол-во в поддоне (шт): 180  Кол-во поддонов в машине 20 т.: 14  ГОСТ 6133-2019 | **35,00 руб/шт.** |
|  | ***Блок полнотелый стеновой керамзитобетонный 390х190х188***  Тип-марка по ГОСТ: КСР-ПР-ПЛ-39-75-50-1450  Тип блока: Керамзитобетонный  Размер (мм): 390x190x188, Вес (кг): 20  Марка прочности: M75  Морозостойкость: F50  Теплопроводность: 0,45  Объемный вес (кг/м3): 1400  Кол-во в поддоне (шт): 90  Кол-во поддонов в машине 20 т.: 12  ГОСТ 6133-2019 | **71,00 руб/шт.** |
|  | ***Блок пустотелый перегородочный керамзитобетонный 390х90х188***  Тип-марка по ГОСТ: КПР-ПР-ПС-39-50-F35-1450  Тип блока: Керамзитобетонный  Размер (мм): 390x90x188, Вес (кг): 9  Марка прочности: 50  Теплопроводность: 0,6  Объемный вес (кг/м3): 1450  Кол-во в поддоне (шт): 180  Кол-во поддонов в машине 20 т.: 16  ГОСТ 6133-2019 | **31,00 руб/шт.** |
|  | ***Блок 2-х пустотный стеновой керамзитобетонный 390х190х188***  Тип-марка по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-39-50-1000  Тип блока: Керамзитобетонный  Размер (мм): 390x190x188  Вес (кг): 14  Марка прочности: M50  Морозостойкость: F35  Теплопроводность: 0,4  Объемный вес (кг/м3): 900  Кол-во в поддоне (шт): 90  Кол-во поддонов в машине 20 т.: 18 | **54,00 руб/шт.** |